附件2

**授 权 委 托 书**

首钢长治钢铁有限公司：

（单位名称） 是在中华人民共和国境内合法注册的企业，法定地址（营业执照上注明的地址），企业法人代码（法人代码），主要生产地点设在（生产厂地址）。

兹委托我单位下列代理人代表我方在贵公司全权办理 采购项目名称、采购编号的投标及合同签订事宜。具体为：1、负责签署本次投标文件、提交标书；对开标内容签字确认；接受询标并对标书中有错误或有歧义或根据招标人要求需对标书进一步说明澄清的内容，有权承认、放弃、变更，并签署有关文件。2、签订合同、办理结算、代为收款、处理有关合同履行过程中的一切事宜，并签署相关文件。

该代理人在授权范围内依法所签的书面文件和从事的代理行为，我方均予以认可并自愿承担一切法律责任。

授权期限：2023年 12月5日至2023年12月31日代理人签署的所有文件（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效，特此声明。

代理人姓名： 职务： 联系方式：

代理人身份证复印件（粘贴处）：

代理人签字：

授权人盖章（行政公章）：

法定代表人盖章**并**签字:

注：1、代理人无转委托权。2、代理人因工作变动或离职，授权人应及时书面通知首钢长治钢铁有限公司并重新办理授权委托书，否则授权人应承担不利后果。

**授权委托书附件**

现将我公司与首钢长治钢铁有限公司开展本委托书授权范围内业务时所需用到的印章模型预留如下，并对印章的真实有效性负责。

合同专用章印模： 财务专用章印模：

单位公章印模 其他印模：

我公司申明：除以上印章外，我公司在与首钢长治钢铁有限公司开展本次业务时，使用其他印章一律无效。

同时我公司申明已知悉首钢长治钢铁有限公司与我公司开展本次业务代理人之授权情况，并对该公司的如下提示已充分理解并无异议。

1、“首钢长治钢铁有限公司合同专用章”为公司对外签订合同、协议的唯一印章，对公司各二级单位加盖行政印章或其他印章签署的合同、协议，公司一律不予认可。

2、未由公司书面出具有效授权委托书的业务人员，对外签署的所有合同、协议，公司一律不予认可。

3、上述合同或协议包括变更、解除合同（技术协议除外）。

单位公章：

代理人签字： 法定代表人盖章：

日期：

附件3

**诚信投标承诺书**

首钢长治钢铁有限公司：

非常高兴参加贵公司组织的 （招标编号： ） 标段招投标项目。

我公司以下列第 种方式向贵公司交纳投标保证金 伍仟元整。

1、投标现场交纳。

2、向贵公司账户汇款。

我公司遵循诚实信用原则，特此保证本次投标文件中的资质证照、印鉴印模、印鉴加盖、人员签字、业绩资料等所有投标资料均真实、合法、客观、有效，不存在任何伪造或不实之情形。同时保证参加本次投标的委托代理人确系我公司员工。

同时我们承诺，我公司投标资料如有造假或我公司陈述如有不实，我公司自愿将已交纳的投标保证金由贵公司全额予以没收，并有权将我公司纳入长钢公司失信企业黑名单，我公司放弃就此提出任何权利主张。

投标人：

法定代表人签字并盖章：

年 月

附件4

**账户信息证明**

首钢长治钢铁有限公司：

我单位接收电汇及电子承兑的开户行及账号见下，如变更接收账号，我公司另行书面通知。

一、现汇：

开户行：XXXXXX

账 号：XXXXXX

二、电子承兑及商业电子承兑：

开户行：XXXXXX

账 号：XXXXXX

行 号：XXXXXX

特此证明

单位名称：

（法定代表人签字并盖章）：

2023年 月 日

注：此证明必须加盖行政章、财务章、法定代表人盖章及签字。

**特别声明：以上加盖印章及签字真实有效，如与实际不符，所产生的法律后果由我单位承担。**

**附件5**

**焦化厂焦炉炭化室修补耐材技术规格书**

**一、焦炉所需耐材技术要求：**

1.粘土火泥的生产应全面执行中华人民共和国国家标准粘土质耐火泥浆GB/T14982-2008规定。

AL2O3含量≥40%

Fe2O3≤45%

粘结强度

110℃ 干燥后≥1.0

1400℃ 烧后≥3.0

重烧线变化 0.2%

荷重软化温度T0.6℃ 0.2MPa 1370(4%变形)

耐火度≥1690℃

每袋50kg

2.1 中温硅火泥的物理化学指标：

SiO2含量>90%

Al2O3含量5%±1%

耐火度1650-1690℃

粒度（1mm）<30%

2.2 中温硅火泥用粘合剂的物理化学指标：

湿容重（kg/m3）≥2100

耐火度（WZ） ≥1650

500℃烧后 ≥3.0

3.复合陶瓷炉门预制件的理化性能指标：

Al2O3≥50.0

MgO≥3.0

体积密度≥2.1g/cm3

显气孔率≤28%

抗折强度≥4.0MPa

耐压强度≥35MPa

导热系数≤1.2W/M·K

**二、技术要求及规定**

1.经检验或使用不符合本技术协议的产品予以报废处理。乙方应及时更换报废的产品，且不得影响甲方的使用需求。

2.产品到厂时应附有乙方质量部门签发的质量证明书，标明生产厂家名称、生产日期、产品质量指标等内容，甲方不能检测的项目应出具第三方质量检测证明。

**三、交货时，**提供该批次产品质量报告。

**四、交货期：**粘土火泥、中温硅火泥（带粘合剂）12月31日前，复合陶瓷炉门预制件2024年1月31日前。

**五、质保期：**质保1年。

**六、扣罚标准**

1.产品质量不符合本技术协议的予以扣罚100％。

2.在质保期限内因产品本身质量出现问题，乙方应向甲方免费提供相同规格的产品，用于补充消耗，同时由此造成的损失全部由乙方承担。若因质量无法满足需求，则甲方可随时停止本协议及配套合同的执行。

**附件8：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人信息一览表 | | | | | | |
| 公司名称 |  | | | 住所地 |  | |
| 投标编号 |  | 投标 名称 |  | | | |
| 纳税人资格 |  | | | 投标标段 |  | |
| 法定代表人（负责人） |  | | 身份证号 |  | | |
| 委托代理人 |  | | 身份证号 |  | 联系电话 |  |
| 注册资本（万元） |  | | 实缴资本 （万元） |  | 企业联系电话 |  |
| 股东组成 |  | | 持股比例 |  | | |
|  | | 持股比例 |  | | |
|  | | 持股比例 |  | | |
| 董事 |  | | 监事 |  | | |
| 资质证照 |  | | 等级、注册编号、有效期限及发证部门 |  | | |
|  | | 等级、注册编号、有效期限及发证部门 |  | | |
|  | | 等级、注册编号、有效期限及发证部门 |  | | |
| 项目经理 |  | | 身份证号及注册专业 |  | | |
| 安全员 |  | | 身份证号及注册专业 |  | | |
| 工程师 |  | | 身份证号及注册专业 |  | | |
| 认证证书 |  | | 相关认证范围、有效期限及认证单位 |  | | |
|  | | 相关认证范围、有效期限及认证单位 |  | | |
|  | | 相关认证范围、有效期限及认证单位 |  | | |
| 我公司承诺，所填各项信息均客观、真实、有效，如有不实，我公司自愿放弃本次投标机会自愿将已交纳的或承诺以相应帐存款相抵的投标保证金由招标人全额予以扣除，并知悉长钢公司有权将我公司及其相关人员列入长钢公司失信企业黑名单，同时放弃就此提出任何权利主张。 | | | | | | |