附件3：

招标项目内容及要求

一、招标项目内容：

本次招标项目内容为熔剂厂套筒窑大修用耐材整体供应、拆除、砌筑施工，完成套筒窑耐材功能性恢复使用，确保套筒窑耐材正常升温投入恢复正常生产。

招标涉及内容如下：

（一）提供套筒窑大修中拱桥及拱桥支撑、上中下内套筒、燃烧室、引射器、窑壳内衬各部位耐火砖及浇筑料。

（二）套筒窑拱桥及拱桥支撑砖和浇筑料拆除和施工。

（三）套筒窑上、中、下内套筒耐火砖和浇筑料拆除和施工。

（四）套筒窑燃烧室和引射器耐火砖和浇筑料拆除和施工。

（五 ）套筒窑窑壳内衬砖和浇筑料拆装和施工。

二、耐材理化指标要求：

1.镁砖

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) | ℃ | ＞1750 |  |
|  |  | ＞1720 |  |
| 常温耐压强度 | MPa | ＞35 |  |
| 显气孔率 | % | ＜19 |  |
| 容重 | g/cm3 | ～3.05 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1790 |  |
| MgO | % | ≥94 |  |
| Fe2O3 | % | ＜0.8 |  |
| 尺寸公差 | mm | ＜±1% |  |

2.高档镁铝尖晶石砖

| 项 目 |  | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) |  | ℃ | ＞1700 |  |
| 常温耐压强度 |  | MPa | ≥55 |  |
| 显气孔率 |  | % | ≤18 |  |
| 耐火度 |  | ℃ | ＞1790 |  |
| 容重 |  | g/cm3 | ≥2.95 |  |
| 热震稳定性（1100℃，水冷） |  |  | ≥16 |  |
| MgO |  | % | ≥80 |  |
| Al2O3 |  | % | 12～15 |  |
| Fe2O3 |  | % | ≤1.00 |  |
| 尺寸公差 | ≤100 | mm | ±1.5 |  |
|  | 101～300 |  | ±2.5 |  |
|  | ＞300 |  | ±3.0 |  |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.1 | mm | 不限制 |  |
|  | 宽度0.11～0.25 |  | ≤60 |  |
|  | 宽度＞0.26 |  | 不准有 |  |

3.高纯莫来石砖

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) | ℃ | ＞1580 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | ＞60 |  |
| 显气孔率 | % | ≤18 | 手工成型＜23 |
| 容重 | g/cm3 | ＞2.6 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1790 |  |
| Al2O3 | % | ≥65 |  |
| Fe2O3 | % | ＜1.5 |  |
| 尺寸公差 | mm | 尺寸＞100mm,＜±0.75% 尺寸＜100mm,＜±1.0% |  |

4.高密度粘土砖

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) | ℃ | ＞1350 |  |
| 常温耐压强度 | MPa | ＞70 |  |
| 显气孔率 | % | ≤13 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1670 |  |
| 容重 | g/cm3 | ≥2.3 |  |
| Al2O3 | % | ≥42 |  |
| Fe2O3 | % | ＜1.2 |  |
| 尺寸公差 | mm | 尺寸＞100mm,＜±0.75% 尺寸≤100mm,＜±0.8% |  |

5.粘土砖

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) | ℃ | ＞1420 |  |
| 常温耐压强度 | MPa | ＞30 |  |
| 显气孔率 | % | ≤18 |  |
| 容重 | g/cm3 | ＞2.30 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1750 |  |
| Al2O3 | % | ≥42 |  |
| Fe2O3 | % | ＜1.80 |  |
| 尺寸公差 | mm | 尺寸＞100mm,＜±0.75% 尺寸≤100mm,＜±0.80% |  |

6．轻质高铝砖

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常温耐压强度 | MPa | ＞5 |  |
| 容重 | g/cm3 | ＜1.0 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1730 |  |
| 重烧线变化 | mm | ＜1% | 1400℃×12h |
| 尺寸公差 | mm | ＜±2.0% |  |

7．硅藻土砖（硅藻土质）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常温耐压强度 | MPa | ≥5 |  |
| 容重 | g/cm3 | ＜0.6 |  |
| 导热系数 | w/mk | ＜0.2 |  |
| 尺寸公差 | mm | ＜±2.0% |  |

8．漂珠隔热砖（漂珠质）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常温耐压强度 | MPa | ＞2.0 |  |
| 容重 | g/cm3 | 0.4～0.5 |  |
| 最高使用温度 | ℃ | ＞1050 |  |
| Al2O3 | % | 30～40 |  |
| 尺寸公差 | mm | ＜±1.0% |  |

9．高铝耐火浇注料（高铝质浇注料）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高使用温度 | ℃ | 1650 |  |
| 110℃烘干耐压强度 | MPa | ≥24.5 |  |
| 110℃烘干抗折强度 | MPa | ＞4.90 |  |
| Al2O3 | % | ≥85 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1790 |  |
| 1500℃线变化率（3h） | % | ＜1.0 |  |

10．轻质粘土浇注料

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重烧线变化，不大于20%的实验温度 | ℃ | ≥1200 |  |
| 110℃烘干耐压强度 | MPa | ≥6.5 |  |
| 容重 | g/cm3 | ＜0.90 |  |
| 粒度 | mm | 0～5 |  |
| 导热系数 | w/mk | ＜0.24 | 600℃时 |

11．蛭石质浇注料（蛭石浇注料）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重烧线变化，不大于20%的实验温度 | ℃ | ≥1000 |  |
| 110℃烘干耐压强度 | MPa | ≥2.5 |  |
| 容重 | g/cm3 | ＜0.50 |  |

12．普通镁铝尖晶石砖

| 项 目 |  | 单 位 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) |  | ℃ | ＞1650 |  |
| 常温耐压强度 |  | MPa | ≥45 |  |
| 显气孔率 |  | % | ≤22 |  |
| 耐火度 |  | ℃ | ＞1790 |  |
| 容重 |  | g/cm3 | ≥2.9 |  |
| 热震稳定性（1100℃，水冷） |  |  | ≥14 |  |
| MgO |  | % | ≥80 |  |
| Al2O3 |  | % | 10～15 |  |
| Fe2O3 |  | % | ≤1.00 |  |
| 尺寸公差 | ≤100 | mm | ±1.5 |  |
|  | 101～300 |  | ±2.5 |  |
|  | ＞300 |  | ±3.0 |  |
| 裂纹长度 | 宽度≤0.1 | mm | 不限制 |  |
|  | 宽度0.11～0.25 |  | ≤60 |  |
|  | 宽度＞0.26 |  | 不准有 |  |

13耐碱耐火浇注料

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐碱性 |  | 一级 |  |
| 110℃烘干耐压强度 | MPa | ≥80 |  |
| 1000℃烧后耐压强度 | MPa | ≥80 |  |
| 1200℃线变化率（3h） | % | ±1 |  |
| 粒度 | mm | 0～6 |  |
| 抗折强度 | MPa | ≥8 | 110℃烘干 |
|  |  | ≥8 | 1100℃烧后 |
| 3小时恒温线实验温度 | ℃ | 1200 | 变化不超1% |

14．高铝耐火泥（高铝质耐火泥）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | ＞1790 |  |
| 110℃烘干抗折强度(12h) | MPa | ＞2 |  |
| 1500℃烘干抗折强度(3h) | MPa | ＞5 |  |
| 粒度 | mm | 0～0.5,<0.088的>80% |  |
| Al2O3 | % | ＞70 |  |
| Fe2O3 | % | ＜1.50 |  |
| 荷重软化点（0.2MPa) | ℃ | ＞1500 |  |

15．粘土火泥（粘土质耐火泥）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | ＞1730 |  |
| 粒度 |  | 细粒 |  |

16．镁铝尖晶石耐火泥（镁铝尖晶石耐火泥浆）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | ＞1790 |  |
| MgO | % | ≥76 |  |
| Al2O3 | % | 10～15 |  |
| 粒度 | mm | 0～0.5,<0.088的>50% |  |

17．钢纤维增强耐火浇注料

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Al2O3 | % | ≥70 |  |
| 110℃烘干后耐压强度 | MPa | ≥70 |  |
| 1100℃烧3h后耐压强度 | MPa | ≥70 |  |
| 110℃烘干抗折强度 | MPa | ≥10 |  |
| 1100℃烧3h后抗折强度 | MPa | ≥10 |  |
| 1000℃室温水冷5次后强度 | MPa | ≥5.0 |  |
| 1100℃烧后线变化 | % | ±0.4 |  |

18．镁质火泥

| 项 目 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 耐火度 | ＞1790 |  |
| MgO | ≥89 |  |
| 粒度 | 0～0.5,<0.088的>50% |  |

19．粘土浇注料

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重烧线变化，不大于20%的实验温度 | ℃ | ≥1250 |  |
| 110℃烘干耐压强度 | MPa | ≥6.5 |  |
| 容重 | g/cm3 | ≥1.9 |  |
| 粒度 | mm | 0～5 |  |

20．高铝砖

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 荷重软化点（0.2MPa) | ℃ | ＞1500 |  |
| 常温耐压强度 | Mpa | ＞50 |  |
| 显气孔率 | % | ≤18 | 手工成型的＜23 |
| 容重 | g/cm3 | ＞2.5 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1780 |  |
| Al2O3 | % | ≥65 |  |
| 尺寸公差 | mm | 尺寸＞100mm,＜±0.75% 尺寸＜100mm,＜±1.0% |  |

21．硅藻土耐火泥

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | ＞800 |  |
| 粒度 |  | 细粒 |  |

22．高铝熟料（高铝质熟料）

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 容重 | g/cm3 | ＞2.2 |  |
| 耐火度 | ℃ | ＞1750 |  |
| Al2O3 | % | ≥55 |  |

23．镁质捣打料

| 项 目 | 单 位 | 指 标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐火度 | ℃ | ＞1750 |  |
| MgO | % | ≥55 |  |
| 体积密度 | g/cm3 | 2.8 |  |

三、检验要求标准：

1.根据中标后双方所签订的技术协议，分品种按以下约定进行检验。

1.1第三方检验项目要求：由双方共同在承包方生产现场随机抽样，取样后送至发包方指定的第三方国家级检测机构检验，检验结果以发包方指定的第三方国家级检测机构出具的检测报告为准。承包方如对检测结果有异议，应在收到检测结果之日起十个工作日内向发包方提出复检申请，由发包方委托第三方国家级检测机构复核化验，所发生的费用均由承包方承担。

1.2承包方自行检验、其他检验项目要求：供货时随车附产品出厂检测证明或合格证明。

1.3承包方必须保证进厂耐材及包装完好无损，发包方视情况进行抽检。

2.检验约定方式：

1.耐火砖

1.1第三方检验：镁砖、高纯镁铝尖晶石砖、高纯莫来石砖、高密度粘土砖、轻质高铝砖，检验项目为荷重软化点（0.2MPa)、常温耐压强度、耐火度。

1.2承包方自行检验：粘土砖、硅藻土砖、轻质粘土砖、漂珠隔热砖，检验项目为荷重软化点（0.2MPa)、常温耐压强度、耐火度。

2.浇注料

2.1第三方检验：高铝耐火浇注料、耐碱耐火浇注料、钢纤维增强耐火浇注料，检验项目为1100℃烧3h后耐压强度、1100℃烧3h后抗折强度；镁质捣打料检验项目为耐火度、1100℃烧3h后耐压强度。

2.2承包方自行检验：蛭石质浇注料、轻质粘土浇注料，检验项目为1100℃烧3h后耐压强度、1100℃烧3h后抗折强度。

3.耐火泥

3.1第三方检验：镁铝尖晶石耐火泥，检验项目为耐火度、粒度。

3.2承包方自行检验：粘土耐火泥、高铝耐火泥、镁质耐火泥、硅藻土耐火泥，检验项目为耐火度、粒度。

4．其他

高铝孰料、硅酸钙板、组合件（锚固件）、耐火纤维毡由承包方出具合格证明书。